PENGGUNAAN METODE ULTRASONIC PULSE VELOCITY TEST  UNTUK MEMPERKIRAKAN KEKUATAN DAN KESERAGAMAN MUTU BETON K 200 SECARA NON DESTRUKTIF

Sonny Wedhanto

Abstrak: Tujuan penelitian mengetahui akurasi tes Ultrasonic Pulse Velocity  (UPV) untuk memperkirakan kekuatan dan keseragaman beton secara non destruktif. Sampel 10 silinder beton mutu K200, tes UPV menggunakan metode langsung, perkiraan kekuatan beton menggunakan formula hasil penelitian dari negara lain, evaluasi keseragaman beton menggunakan hasil penelitian Whitehurst. Hasil penelitian (1) formula hasil penelitian dengan mutu beton berbeda, kurang tepat dipakai memperkirakan kekuatan tekan tes UPV; (2) perkiraan kekuatan tekan hasil tes UPV menggunakan formula yang diturunkan dari mutu beton yang sama, hasilnya paling mendekati uji tekan; (3) formula berdasarkan campuran, tidak dapat untuk memperkirakan kekuatan beton, walaupun dibuat dari campuran yang sama; dan (4) keseragaman beton dengan tes UPV, hasilnya berbeda dengan perhitungan dari Koefisien Variasi kekuatan beton.

Kata-kata kunci: kekuatan, kualitas beton,  tes UPV.

Abstract: Used of Ultrasonic Pulse Velocity Test for Predicted Strength and Homogeneity Quality of K-200 Grade Concrete  in  Non Destructive Test. Research purposed, was knowed of Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) test measurement for predicted the strength and homogeneity of concrete quality in non destructive test. Sampling  used 10 cylindrical of  K200 grade  concretes, UPV test used direct method, concrete strength  predicted using the formula from  research in abroad, quality of concrete homogeneity evaluation used the Whitehurst’s research result. The result were: (1) formulas from research result with different concrete quality, not accurate  predicting of concrete  strength from the UPV test result; (2) compression strength predicted from UPV test using the formula that build from the same concrete grades, had most closely result of compression test; (3)  formula base on  mixed of composition, cannot be use for predicted concrete strength, although had made from of the same mixed composition; (4) the result of concrete homogeneity quality using the UPV test, was different with the Variation of  Coefficient count of the homogeneity  concrete strength.

Keywords: strength, concrete quality; UPV test

ekuatan tekan beton dapat diuji dalam dua cara, destruktif  dan non destruktif. Tes destruktif adalah cara yang paling akurat, sebab data kekuatan tekan beton  diperoleh  dari uji  penekanan sampel secara langsung,  sehingga  hasilnya  bersifat aktual. Dalam beberapa hal cara ini memang kurang praktis, sebab harus dilakukan di laboratorium, sehingga cocok untuk sampel beton yang dibuat bersamaan pada waktu pengecoran seperti lazimnya mengontrol kualitas beton di lapangan saat pengecoran, untuk mendapatkan beton dengan mutu yang dikehendaki. Pada pengecoran yang sudah dilakukan maupun bangunan yang telah berdiri, baik yang umurnya masih beberapa saat, maupun sudah beberapa tahun, pengambilan sampel dilakukan lewat pemboran inti (coring), kemudian hasilnya dibawa ke laboratorium untuk diuji tekan. Akan jauh lebih praktis jika pemeriksaan beton dilakukan secara non destruktif.

Cara non destruktif merupakan tes kekuatan tekan beton tanpa merusak benda uji. Pelaksanaannya dilakukan di tempat kerja (insitu), hasilnya berupa data kekuatan beton yang bersifat perkiraan. Metode yang umum dipakai adalah: (1)  hammer test, dan (2) tes UPV [Hannachi dan Guetteche, 2012].

Hammer test sudah lazim dilakukan di Indonesia, namun hasil pengujian bergan-tung kepada akurasi kalibrasi alat yang digunakan dan baik-buruknya cara peng-ambilan sampel oleh operator; karena per-timbangan itu kemudian digunakan tes Ultrasonic Pulse Velocity (UPV). Tes ini masih jarang dilakukan di Indonesia, sebab biayanya mahal.

Hasil penelitian ini merupakan evaluasi awal untuk mengetahui akurasi perkiraan kekuatan beton dari tes UPV, menggunakan sampel silinder beton yang dibuat dengan kondisi iklim di Indonesia, sebab minimnya formula perkiraan kekuatan beton  hasil penelitian tes UPV di Indonesia. Implikasi-nya perkirakan kekuatan tekan tes UPV di Indonesia dihitung menggunakan formula hasil penelitian di negera lain yang bahan  dan iklimnya berbeda dengan kondisi di Indonesia; padahal menurut (Lorenzi dkk, 2011), penggunaan formula hasil penelitian dengan karakteristik bahan dan iklim yang berbeda, akan memengaruhi hasil perkiraan kekuatan beton dari tes UPV, karena karakter beton  tergantung dari sifat-sifat dasar bahan dan perbandingan campurannya.

Tes UPV adalah cara untuk memperkirakan kekerasan beton yang didasarkan pada hubungan cepat-rambat gelombang melalui media beton dengan kekuatan tekan beton itu (International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002). Pengujian dilakukan dengan mengukur kecepatan perambatan gelombang elektronik longitudinal yang melalui media beton. Tes UPV dapat di-lakukan dalam tiga cara yaitu: (1) langsung, (2) semi langsung, dan (3) tidak langsung (Gambar 1).

Cara kerja alat UPV, dengan memberi getaran gelombang longitudinal lewat tranduser elektro–akustik, melalui cairan perangkai yang berwujud gemuk ataupun sejenis pasta selulose, yang dioleskan pada permukaan beton sebelum tes dimulai. Saat gelombang merambat melalui media yang berbeda, yaitu gemuk dan beton, pada batas gemuk dan beton akan terjadi pantulan ge-lombang yang merambat dalam bentuk  gel-ombang geser dan longitudinal. Gelombang geser merambat tegak lurus lintasan, dan gelombang longitudinal merambat sejajar lintasan.

Pertama kali  yang mencapai tranduser penerima adalah gelombang longitudinal. Oleh tranduser, gelombang ini diubah men-jadi sinyal gelombang elektronik yang dapat dideteksi oleh tranduser penerima, sehingga waktu tempuh gelombang dapat diukur.

Waktu tempuh  T  yang dibutuhkan untuk merambatkan gelombang pada  lintasan beton sepanjang  L dapat diketahui, sehingga kecepatan gelombang dapat dicari dengan Persamaan (1) (Lawson, 2011)

ν = L / T ............................................ (1)

Ν : Kecepatan gelombang longitudinal (km/detik atau  m/detik)

L : Panjang lintasan beton yang dilewati (km, m)

T : Waktu tempuh gelombang longitudinal ultrasonik pada lintasan L (detik)

Tes UPV dapat digunakan untuk: (1) mengetahui keseragaman kualitas beton, (2) mengetahui kualitas struktur beton setelah umur beberapa tahun, (3) mengetahui ke-kuatan tekan beton, serta (4) menghitung modulus elastisitas dan koefisien Poisson beton (Inernational Atomic Energy Agency, Vienna, 2002).

Kecepatan gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh kekakuan elastis dan kekuatan beton; pada beton dengan pemadatan yang kurang baik, atau mengalami kerusakan butiran material, gelombang UPV akan mengalami penurunan kecepatan. Perubahan kekuatan beton pada tes UPV ditunjukkan dengan perbedaan kecepatan gelombangnya; jika kecepatan turun, adalah tanda bahwa  beton mengalami penurunan kekuatan, dan sebaliknya, jika kecepatan naik, adalah tanda bahwa kekuatan beton meningkat (Hamidian, 2012).

Whitehurst (dalam International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002), melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan kecepatan gelombang dengan kualitas beton, hasilnya terdapat pada Tabel-1.

Di Indonesia, penelitian  hubungan per-kiraan kekuatan beton dari tes UPV dengan hasil uji kuat tekan belum banyak dilaku-kan, tetapi di luar negeri sudah sering di-teliti, diantaranya oleh: (1)  Hamidian (2012); (2) Mahure dkk (dalam International Journal of Earth Sciences and Engineering, October, 2011); (3) Hannachi dan Guetteche (dalam Open Journal of Civil Engineering, 2012, h: 16-21);  serta (4)  Orioz dkk (2012).

Tabel 1.  Klasifikasi Kualitas Beton Berdasar-kan Kecepatan Gelombang

| Kecepatan Gelombang Longitudinal | Kualitas Beton |
| --- | --- |
| km/ (detik.103) | Ft/ detik |  |
| >4,5 | > 15 | Sangat bagus |
| 3,50 – 4,50 | 12 – 15 | Bagus |
| 3,00 – 3,50 | 10 – 12 | Diragukan |
| 2,00 – 3,00 | 7 – 10 | Jelek |
| < 2,00 | <7 | Sangat jelek |

(Sumber:  International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002 : 110)

Hamidian dkk, meneliti korelasi kekuatan tekan beton hasil uji tekan, dengan uji non destruktif yang dilakukan dalam dua cara, yaitu menggunakan hammer test, dan tes UPV. Sampel menggunakan kubus beton 150 mm dari mutu yang beragam. Bahan menggunakan semen PC Tipe 1, agregat halus dari pasir sungai, agregat kasar  batu pecah ukuran 10 dan 20 mm. Pengujian pada umur 7, 28, dan 90 hari. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Terdapat korelasi sangat baik antara hasil uji tekan beton,  hammer tes dan tes UPV; (2) hammer test adalah cara  paling murah, sederhana dan mudah dilakukan; (3) tes UPV unggul untuk mengetahui keseragaman mutu beton; dan (4) perbedaan kekuatan beton dari tes UPV serta tes uji tekan sekitar 20,00%.

Mahure dkk, meneliti korelasi tes UPV dan kekuatan tekan beton menggunakan sampel kubus beton 150 mm dengan mutu yang beragam, yaitu  M15 (15 N/mm2); M20 (20 N/mm2) dan M35 (35 N/mm2). Semen PC  menggunakan tipe 1; pasir dari bubuk batu (berat jenis 2,62; kadar lumpur 1,50%);  kerikil dari batu pecah (berat jenis 2,66); FAS 0,42 sampai 0,60. Jumlah sampel M15 sebanyak 125 buah, M20 sebanyak 200 buah, dan M35 sebanyak 45 buah. Perawatan pasca pengecoran dengan perendaman dalam air suhu 27o + 2oC selama 7 dan 28 hari.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Persamaan regresi hubungan antara

Tabel 2.  Persamaan Regresi Hubungan Kekuatan Tekan Beton dan Tes UPV Menurut Mahure dkk

| Mutu beton | Jumlah sampel (bh) | Umur benda uji (hr) | Persamaan regresi | Nilai R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M15 | 125 | 28 | CS = 9,502PV – 18,89 | 0,244 |
| M20 | 200 | 28 | CS = 2,70PV + 17,15 | 0,027 |
| M35 | 45 | 28 | CS = 4,104PV + 19,23 | 0,025 |

CS = Compression Strength (kuat tekan) dalam MPa

PV= 	Pulse Velocity (kecepatan gelombang) dalam km/detik.

(Sumber: Mahure dkk, 2011)

gelombang terdapat pada  Tabel 2. (2) Jika persamaan tersebut digunakan untuk memperkirakan kekuatan tekan dari tes UPV dengan mutu beton yang sama, tetapi kehalusan pasir, kerikil, dan kadar semen yang berbeda, maka nilai hasil uji kuatan tekan dan perkiraan kekuatan tekan dari tes UPV akan sangat bervariasi.

Hannachi dan Guetteche, meneliti hubungan hasil pengujian hammer test,  tes UPV, dengan uji kuat tekan silinder beton. Penelitian menggunakan dua jenis sampel, silinder beton Ø 16 cm tinggi 32 cm yang dicetak setempat (cast on site), dan coring  Ø 6,50 cm, tinggi 13 cm; usia beton 28 hari. Hasil penelitian terdapat pada Tabel 3. Dari tebel tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) persamaan regresi dari kombinasi hammer test dan UPV lebih mendekati hasil uji kuat tekan beton; (2) korelasi tes destruktif dan non destruktif menggunakan sampel yang dicetak setempat, hasilnya  lebih baik jika dibandingkan dengan sampel coring; (3) sampel coring tidak dapat menggambarkan kuat tekan beton secara memuaskan;  (4) teknik coring mempengaruhi hasil pe-ngujian; dan (5) secara umum uji non des-truktif  dengan kombinasi hammer test dan UPV menghasilkan data yang lebih men-dekati uji tekan secara destruktif.

Orioz dkk (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan tes UPV, hammer test, dan uji kekuatan tekan. Beton dibuat dari berbagai macam campuran (Tabel 4). Sampel menggunakan 144 buah kubus beton ukuran standar 150 mm dan 24 buah balok ukuran 250x300x650 mm. Hasil penelitian adalah, perkiraan kekuatan beton dari tes UPV pada berbagai campuran  di-rumuskan dalam persamaan pada Tabel 5.

Dari empat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamidian; Mahure dkk; Hannachi dan Guetteche; serta Orioz dkk  dapat  disimpulkan,  bahwa   perkiraan ke-kuatan tekan menggunakan tes UPV di-pengaruhi oleh karakteristik dan komposisi bahan pembuat beton.

Dalam pengkajian korelasi uji kekuatan tekan dan tes UPV, setiap peneliti menge-mukakan formula yang berbeda; dari ketiga formula yang dihasilkan oleh masing-masing peneliti, hanya  Mahure dkk (2012) menyertakan data mutu beton yang dipakai, sedangkan Orioz dkk (2012) memberi data campuran beton tanpa menyertakan data kekuatan tekan beton yang dihasilkan dari campuran itu.

METODE

Disain menggunakan penelitian des-kriptif, dengan sampel sebanyak 10 buah si-linder beton Ø 15 cm, tinggi 30 cm; mutu beton fc’ 16 MPa, yang setara dengan kubus beton  K200 (+20 N/mm2). Benda uji, dicetak setempat (cast on site); konversi kekuatan tekan silinder (fc’) menjadi ke-kuatan karakteristik kubus (K) dengan rumus  K = fc’ : 0,83. Beton menggunakan campuran perbandingan berat, dengan komposisi  1 semen : 2,42  Pasir : 4,04  Kerikil, dan FAS = 0,50. Semen Tipe PPC merk Semen Gresik; pasir zone 1; kerikil dari batu pecah Ø 19 mm. Perawatan pasca pengecoran diletakkan  dalam kamar dengan suhu 26-27oC. Pengujian dilakukan setelah beton umur 28 hari, uji tekan menggunakan mesin merk Kei Wei (China), kapasitas 100 kN, ketelitian 0,01 kN; alat UPV merk Proceq (Switzerland), rentang pengukuran 0,1-9999 μ detik, kepekaan alat  0,1 μ detik. Perkiraan kekuatan beton dari tes UPV menggunakan formula hasil penelitian dari: (1) Hannachi dan Guetteche, (2) Mahure, serta (3) Orioz.

HASIL

Hasil pengujian kekuatan tekan dan kecepatan gelombang dari 10 benda uji disajikan pada Tabel 6. Dari nilai rerata kekuatan tekan  beton dapat dihitung nilai Karakteristik (K) sampel menggunakan ru-mus:  K = Kekuatan Rerata – 1,64. SD; ha-silnya 19,89 N/mm2 ≈ 20 N/mm2.

Grafik perbandingan kekuatan tekan benda uji aktual dan perkiraan kekuatan tekan benda uji hasil tes UPV menggunakan Formula Hannachi dan Guetteche (untuk sampel benda uji silinder beton), terdapat pada Gambar 2. Perbandingan kekuatan tekan benda uji dan perkiraan kekuatan tekan dari hasil tes UPV menggunakan Formula Mahure disajikan dalam bentuk grafik Gambar 3. Pada Gambar 4 disajikan grafik gambar perbandingan kekuatan tekan benda uji dan perkiraan kekuatan tekan beton dari hasil tes UPV menggunakan Formula Orioz.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 6, rerata kekuatan tekan beton besarnya 25,75 N/mm2, dan koevisien variasi (CV) sebesar 13,86%. Me-nurut (ACI 212R-02) beton dengan CV se-besar itu dikategorikan memiliki kualitas ke-seragaman yang standard; tetapi jika jika di-lihat dari hasil pengukuran UPV, rerata kecepatan gelombang 3,81 km/ detik dengan CV sebesar 2,34%,  dikategorikan sebagai beton dengan kualitas keseragaman isti-mewa.  Kategori ini senada dengan klasi-fikasi kualitas beton menurut White hurst yang ditulis pada Tabel 1, bahwa ke-cepatan gelombang UPV = 3,81 km/dt adalah beton dengan kualitas keseragaman bagus (Interna-tional Atomic Energy Agency, 2002). Perbedaan kriteria diatas menunjukkan, bahwa sebenarnya untuk kondisi di Indonesia, besar kecepatan gelombang UPV yang dihitung dengan rumus hasil penelitian dari negara lain, patut dicurigai akurasinya jika diguna-kan dalam evaluasi kualitas keseragaman mutu beton.

Hasil penggunaan Formula Hannachi dan Guetteche, untuk memperkirakan kekuatan tekan beton ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan gambar itu tampak bahwa, formula tersebut tidak akurat jika digunakan untuk memperkirakan kekuatan tekan beton di Indonesia, sebab berdasarkan gambar grafik, perkiraan kekuatan tekan menggunakan formula Hannachi dan Guetteche, memberikan hasil sekitar lima kali nilai kekuataan tekan aktual yang diperoleh dari uji kekuatan tekan beton. Dalam penelitian tersebut, Hannachi dan Guetteche tidak menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi material yang digunakan. Diduga hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan hasil dalam memperkirakan nilai kekuatan tekan beton dari tes UPV yang  sampelnya dibuat dengan kondisi iklim di Indonesia, sebab temperatur beton segar akan mempengaruhi kekuatan tekan beton yang dihasilkan, karena berkaitan dengan besar kecilnya penguapan air  yang mempengaruhi proses pengikatan awal sampai akhir semen PC yang digunakan; semakin tinggi temperatur beton akan semakin cepat terjadi penguapan air. Dengan hilangnya air, reaksi kimia antara semen PC dan air, yang berfungsi sebagai perekat agregat, akan berhenti sehingga pengikataan agregat oleh reaksi semen dan air menjadi kurang sempurna.

Mahure dalam penelitiannya, memba-ngun formula berdasarkan sampel dari tiga mutu beton yang berbeda, yaitu M15; M20; dan M35. Dari Gambar 3 terlihat, bahwa ada kecenderungan rumus yang diturunkan dari formula dengan sampel mutu beton M20 (beton dengan kekuatan tekan 20 N/mm2), memberikan nilai perkiraan kekuataan tekan yang paling mendekati hasil uji kekuatan tekan beton dalam penelitian yang dilakukan ini. Besarnya perbedaan hasil uji tekan dalam penelitian ini dengan perkiraan kekuatan tekan meggunakan formula Mahure untuk beton mutu M 20, dapat dilihat pada Tabel 7. Hal ini dimungkinkan, karena formula tersebut diturunkan berdasarkan mutu beton M20, yang sama dengan kekuatan tekan beton karakteristik (K) yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu beton mutu K200.

Berdasarkan temuan di atas diduga bahwa, perkiraan kekuatan tekan beton berdasarkan hasil tes  UPV di Indonesia,  yang  dicari dengan formula hasil penelitian dari negara lain, akan akurat jika formula yang digunakan itu diturunkan dari mutu beton yang sama seperti yang akan diperkirakan kekuatan tekannya. Sudah barang tentu ini sangat sulit dilakukan, sebab kekuatan tekan beton yang diperkirakan pasti belum diketahui   sehingga  akan   kesulitan  untuk memilih, rumus   mana   yang   paling  tepat   dipakai; terlebih lagi jika rumus diturunkan tanpa diketahui berapa besar mutu beton yang dipakai untuk menyusun rumus itu.

Penggunaan formula Orioz untuk memperkirakan kekuatan beton pada Gambar 4, menandakan bahwa, sebagian besar rumus yang digunakan akan menghasilkan perkiraan kekuatan tekan beton yang melebihi kekuatan aktualnya. Menurut gambar tersebut, campuran Tipe A adalah formula yang relatif paling mendekati nilai kekuatan tekan aktual hasil uji tekan. Campuran terdiri  dari 356 kg semen PC (PC) tipe 1; 1043 kg pasir (Ps); 696 kg kerikil (Krk), dan Faktor Air Semen (FAS) = 0,60; jika disederhana-kan akan menjadi 1PC : 2,93 Ps : 1,96 Krk.  Campuran tersebut berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan 1 PC : 2,42  Ps :   4,04  Krk, dengan FAS =  0,50.

Jika dibandingkan dengan campuran yang digunakan dalam penelitian Orioz, komposisi yang mendekati campuran dalam penelitian ini adalah Tipe G, yang terdiri dari: 315 kg PC tipe 1; 706 kg  Ps; 1158 kg Krk, dan FAS=0,55; kalau disederhanakan perbandingan  menjadi: 1 PC : 2,24 Ps : 3,68 PS, dan FAS = 0,55. Apabila perkiraan kekuatan tekan beton dari tes UPV dihitung berdasarkan formula  yang diturunkan dari campuran Tipe G, maka menghasilkan rerata perkiraan kekuatan yang besarnya 2,07 N/mm2; nilai ini jauh lebih rendah dari rerata kekuatan tekan beton aktual yang digunakan dalam penelitian ini, yang besarnya mencapai 25,75 N/mm2. Berdasarkan temuan itu diidentifikasi, bahwa dalam tes UPV komposisi campuran yang sama tidak selalu me-nghasilkan perkiraan kekuatan tekan beton yang akurat dan mendekati kekuatan aktual hasil pengujian tekan beton itu.

Formula yang diturunkan oleh Orioz menggunakan campuran Tipe A, adalah relatif paling mendekati hasil uji kekuatan tekan; rerata besarnya 87,06% dari kekuatan tekan beton aktual, atau 13,94% lebih kecil dari hasil uji kekuatan tekan aktual beton itu. Menurut (Hamidian, 2012) hasil tes UPV dan tes uji tekan memang ada perbedaan sekitar 20,00%, jadi perbedaan sebesar 13,94% itu masih dapat ditoleransi. Permasalahannya adalah, campuran Tipe A dan campuran beton yang digunakan dalam penelitian ini berbeda. Oleh sebab itu dalam perkiraan kekuatan beton dari tes UPV, sebaiknya tidak menggunakan formula yang diturunkan dari komposisi campuran beton saja, tetapi perlu diketahui juga, berapa besar kekuatan tekan yang dihasilkan dari campuran itu. Tanpa mengetahui kekuatan beton yang dihasilkan dari campuran tersebut, perkiraan kekuatan tekan dari tes UPV kemungkinan hasilnya  akan jauh menyimpang dari hasil uji  kekuatan tekan beton sesungguhnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fakta yang ditemukan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) tes UPV kurang tepat dipakai di Indonesia untuk memperkirakan kekuatan tekan menggunakan formula hasil percobaan di negara lain selama komposisi campuran, spesifikasi material yang digunakan, dan kekuatan tekan yang dihasilkan dari campuran itu tidak diketahui; (2) untuk mutu beton K200, perkiraan kekuatan tekan beton hasil tes UPV menggunakan formula yang diturunkan dari mutu beton yang sama, memberkan hasil perkiraan kekuatan tekan yang paling mendekati hasil uji tekan aktual beton; (3) formula yang diturunkan berdasarkan komposisi campuran, tanpa mengetahui  mutu beton yang dihasilkan dari campuran itu, tidak dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan beton yang dibuat dari komposisi campuran bahan yang sama; dan (4) kontrol kualitas beton mutu K200 menggunakan hasil tes UPV, memberi kesimpulan berbeda dengan kontrol kualitas yang didasarkan dari hasil perhitungan coefisien of variansi  kekuatan tekan beton.

Hal yang perlu diingat adalah, bahwa semua formula yang digunakan dan tes UPV dalam penelitian ini, merupakan hasil penelitian dengan metode pengukuran UPV secara langsung. Besar kemungkinan jika rumus itu diturunkan dari pengukuran UPV dengan cara yang berbeda, ataupun tes UPV yang dilakukan menggunakan cara berbeda (pengukurannya dilakukan secara semi langsung, dan atau tidak langsung), akan memberikan luaran yang berbeda pula. Selain itu mengingat beaya pelaksanaan tes UPV yang mahal, sehingga penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan 10 buah sampel, tentunya dalam penarikan ke-simpulan hasil penelitian masih mengandun kelemahan. Untuk itu disarankan ada peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, menggunakan sampel lebih banyak, dan dengan metode pengukuran UPV yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

ACI 214R-02. (tanpa tahun). Evaluation of Strength Test Results of Concrete. Repor-ted by ACI Committee 214. h: 214R-6.

Lorenzi, A., Silva, L.C.P.D., Filho, Lorenzi, L.S., Shimomukay, R., dan Chies, J.A. (2011). Monitoring Concrete Structures through UPV Results and Image An-alysis. Makalah, disampaikan pada  se-minar, 5th Pan American Conference for ND, Cancun, Mexico 2-6 October 2011.

Hamidian. 2012.  Full Length Research Pa-per, Application of Schmid Rebound Hammer and Ultrasonic Pulse Velocity Tehniques for Structural Health Moni-toring. Journal of Scientific Research and Essays, (Online), Vol 7 (21) pp 1997-2001, 7 June 2012. (http://www. Aca-demijournals.org/ SRE, diakses tanggal 24-1-2013).

International Atomic Energy Agency, Vienna. 2002. Guidebook on non des-tructive testing of concrete structures.  Training Course Series No. 17.

Lawson. 2011. Non Destructive Evaluation of Concrete using Ultrasonic Pulse Velo-city. Researc Journal of Applied Scien-ces, Engineering and Technology 3 (6): 499-504,2011. Maxwell Scientific Organozation, 2011.

N. V. Mahure, G. K. Vijh, Pankaj Sharma,N. Sivakumar, dan Murari Ratnam. 2011. “Correlation between Pulse Velocity and Compressive Strength of Concrete”. International Journal of Earth Sciences and Engineering  ISSN 0974-5904, Volume 04, No 06 SPL, h: 871-874. Oktober 2011. (Online),  (http://www. Academic journals.org/SRE, diakses 24 Januari 2013).

Arioz, O., Tuncan, A., Tuncan, M., Kavas, T., Ramyar, K., Kilinc, K., dan  Karasu, B. 2012. “Use of  Combined Non-Des-tructive Methods to Assess The Strength of Cocrete in Structures”. Journal of Science, Afyon Kotape University, Turkey. h: 147-154 (Online), (http://-fenbildergi.aku.edu.tr/pdf/OS/S%28157-164%29.pdf, diakses 24 Januari 2013).

Samia Hannachi, Mohamed Nacer Guet-teche. 2012. “Application of the Com-bined Method for Evaluating the  Com-pressive Strength of Concrete on Site”. Open Journal of Civil Engineering h:16-21, publikasi Maret 2012, (Online), (http://www.SciRP.org/ jour nal/ojce, diakses 28 Februari 2013).

# Text boxes

K

| Cara Langsung | Cara semi langsung | Cara tidak langsung |
| --- | --- | --- |

Gambar 1. Cara Pengukuran pada Tes UPV

(Sumber: International Atomic Energy Agency, 2002: 101 – 102)

Tabel 3. Persamaan Regressi Hubungan Hasil Pengujian secara Destruktif dan Non Destruktif Menurut Hannachi dan Guetteche (2012)

| Bentuk Benda Uji | Jenis Metode non Destruktif | Persamaan Regressi fc’ (M.Pa) | R2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Silinder Beton Ø16 tinggi 32 cm | Hammer tes | fc’ = -0,7708N + 5,3290 | 0,3983 |
|  | UPV | fc’ = -0,0162V + 97,54095 | 0,5213 |
|  | Kombinasi Hammer dan UPV | fc’ = 0,5752V -0,0261N +121,2976 | 0,5452 |
| Core beton Ø6,5 tinggi 13 cm | Hammer tes | fc’ = 0,3218N + 5,3290 | 0,0864 |
|  | UPV | fc’ = 0,0088V – 20,2771 | 0,0901 |
|  | Kombinasi Hammer dan UPV | fc’ = 0,00993V + 14,5356 N – 0,0037 NV -371,4 | 0,0251 |

(Sumber: Open Journal of Civil Engineering, 2012, Hal: 16-21)

Tabel  4.  Campuran beton dan beberapa sifat material pada penelitian Orioz dkk

| Tipe Campuran | Campuran bahan (kg/ m3) | Sifat-sifat material |
| --- | --- | --- |
|  | Kerikil jenuh | Pasir jenuh | Semen PC | Air | FAS | Tipe agregat | Ukuran agregat max (mm) |
| Tipe A | 696 | 1043 | 356 | 215 | 0,6 | Kerikil pecah Lime Stone | 10 |
| Tipe B | 729 | 1094 | 331 | 200 |  |  | 15 |
| Tipe C | 1034 | 846 | 315 | 190 |  |  | 22 |
| Tipe D | 1128 | 752 | 315 | 190 |  |  | 30 |
| Tipe E | 507 | 1259 | 356 | 195 | 0,55 | Kerikil batu pecah | 10 |
| Tipe F | 833 | 994 | 331 | 181 |  |  | 15 |
| Tipe G | 1158 | 706 | 315 | 173 |  |  | 22 |
| Tipe H | 1300 | 565 | 315 | 173 |  |  | 30 |

(Sumber: Orioz dkk, 2012)

Tabel 5. Hubungan antara kekuatan tekan kubus dan parameter tes non destruktif

| Tipe campuran | Persamaan kekuatan tekan dari tes UPV | Nilai R2 | Persamaan kekuatan tekan dari Hammer Test | Nilai R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipe A | CS = 19,256 PV- 51,317 | 0,9018 | CS = 1,9865 RN – 21,892 | 0,9802 |
| Tipe B | CS = 27,146 PV- 86,461 | 0,9469 | CS = 2,1778 RN – 28,806 | 0,9822 |
| Tipe C | CS = 36,743 PV- 134,24 | 0,9338 | CS = 2,11142 RN – 28,738 | 0,9834 |
| Tipe D | CS = 44,807 PV- 174,46 | 0,9663 | CS = 2,1403 RN – 30,435 | 0,9862 |
| Tipe E | CS = 25,646 PV- 78,418 | 0,9681 | CS = 2,1496 RN – 28,785 | 0,9765 |
| Tipe F | CS = 31,951 PV- 109,36 | 0,9688 | CS = 2,2040 RN – 32,165 | 0,9840 |
| Tipe G | CS = 46,405 PV- 174,50 | 0,9841 | CS = 2,3133 RN – 36,442 | 0,9867 |
| Tipe H | CS = 59,349 PV- 238,02 | 0,9912 | CS = 2,4297 RN – 40,772 | 0,9803 |

Catatan: PV dalam km/ det; RN = Rebound Number (Nilai pantul massa hammer) (Sumber: Orioz dkk, 2012)

Gambar 3. Perbandingan Kekuatan Tekan Aktual dan Perkiraan Hasil Tes UPV Menggunakan Formula Mahure

Gambar 2. Perbandingan Kekuatan Tekan Aktual dan Perkiraan Hasil Tes UPV Menggunakan Formula Hannachi dan Guetteche

Tabel 7. Persen Selisih Hasil Uji Tekan Aktual dan Perkiraan dari Tes UPV Menggunakan Formula Mahure untuk Mutu Beton M20

| Kode | Hasil Uji Tekan (N/mm2) | Perkiraan Kekuatan Beton (N/mm2) | Persen Selisih dari Uji Tekan (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 27,20 | 27,19 | 0 |
| A2 | 28.06 | 27,11 | 3,38 |
| A3 | 22,23 | 27,60 | 24,16 |
| A4 | 31,72 | 27,49 | 13,33 |
| A5 | 22,95 | 26,98 | 17,56 |
| A6 | 22,76 | 27,71 | 21.75 |
| A7 | 20,61 | 27,65 | 34,16 |
| A8 | 26,01 | 27,55 | 5,92 |
| A9 | 26,11 | 27,55 | 5,52 |
| A10 | 29,70 | 27,41 | 7,71 |
| Rerata |  |  | 13,36 |

Tabel 6. Hasil Kekuatan Tekan dan Kecepatan Gelombang UPV Umur 28 Hari

| No | Kode sampel | Kekuatan tekan beton (N/mm2) | Kecepatan gelombang UPV (km/ det) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 27,20 | 3,72 |
| 2 | A2 | 28.06 | 3,69 |
| 3 | A3 | 22,23 | 3,87 |
| 4 | A4 | 31,72 | 3,83 |
| 5 | A5 | 22,95 | 3,64 |
| 6 | A6 | 22,76 | 3,91 |
| 7 | A7 | 20,61 | 3,89 |
| 8 | A8 | 26,01 | 3,85 |
| 9 | A9 | 26,11 | 3,85 |
| 10 | A10 | 29,70 | 3,80 |
| Rerata | 25,75 | 3,81 |
| Standar Deviasi | 3,57 | 0,09 |
| Koevisien Variasi (%) | 13,86 | 2,34 |

Gambar 4.  Grafik  Perbandingan Kekuatan Tekan Aktual dan Perkiraan Hasil Tes UPV Menggunakan Formula Orioz untuk Berbagai Campuran Beton